2026年北京市西城区成人服装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取样品数量见下表：

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验用样品数量 （件/条/套） | 备用样品数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人服装 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 功能性服装 | 3 | 2 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纤维成分及含量 | GB/T 29862—2013 明示产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01159—2022 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 FZ/T 30003—2024 GB/T 16988—2013等 |
|  | 甲醛含量 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 2912.1—2009 |
|  | pH值 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 7573—2009 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 5713—2013 |
|  | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
|  | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB/T 23344—2009 GB/T 17592—2024 |
|  | 异味 | GB 18401—2010 明示产品标准 | GB 18401—2010 条款6.7 |
|  | 羽绒含绒量 | GB/T 14272—2011 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 |
|  | 绒子含量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
|  | 羽绒绒丝+羽丝 | GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
|  | 羽绒充绒量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 |
|  | 羽绒耗氧量 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
|  | 羽绒清洁度 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
|  | 羽绒蓬松度 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
|  | 鸭毛（绒）含量 | GB/T 14272—2011 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 |
|  | 鹅毛（绒）含量 | GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
|  | 产品使用说明 | GB/T 5296.4—2012 明示产品标准 | GB/T 5296.4—2012 |
|  | 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）、全氟辛酸（PFOA） | GB/T 32614—2023 明示产品标准 | GB/T 31126—2014 GB/T 31126.1—2025 GB/T 31126.2—2024 |
|  | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO） | GB/T 14272—2021 明示产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 23322—2018 |
|  | 二氯甲烷可溶性物质 | 明示产品标准 | FZ/T 20018—2010 |
|  | 耐皂洗色牢度 | 明示产品标准 | GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014 |
|  | 耐光色牢度 | 明示产品标准 | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 |
|  | 耐光、汗复合色牢度 | 明示产品标准 | GB/T 14576—2009 |
|  | 起毛起球 | 明示产品标准 | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 |
|  | ### 吸湿速干性 | ### GB/T 22853—2019 ### 明示产品标准 | ### GB/T 21655.1—2008 ### GB/T 21655.1—2023 ### GB/T 21655.2—2019 |
|  | ### 凉感 | ### GB/T 35263—2017 ### 明示产品标准 | ### GB/T 35263—2017 |
|  | ### 防紫外线性能 | ### FZ/T 74007—2019 ### 明示产品标准 | ### GB/T 18830—2009 ### FZ/T 74007—2019 |
|  | ### 抗菌性能 | ### FZ/T 73023—2006 ### 明示产品标准 | ### GB/T 20944.1—2007 ### GB/T 20944.2—2007 ### GB/T 20944.3—2008 ### FZ/T 73023—2006 |
|  | ### 拒水性 | ### GB/T 32614—2023 ### 明示产品标准 | ### GB/T 4745—2012 |
|  | ### 静水压 | ### GB/T 32614—2023 ### 明示产品标准 | ### FZ/T 01004—2008 ### GB/T 4744—2013 |
|  | ### 透湿率 | ### GB/T 32614—2023 ### 明示产品标准 | ### GB/T 12704.1—2009 ### GB/T 12704.2—2009 |
|  | ### 保温性 | ### 明示产品标准 | ### GB/T 11048—1989 ### GB/T 11048—2008 ### GB/T 11048—2018 |
|  | ### 负离子 | ### 明示产品标准 | ### GB/T 30128—2013 |
|  | ### 远红外性能 | ### 明示产品标准 | ### GB/T 30127—2013 |
|  | ### 吸湿发热 | ### FZ/T 73036—2010 ### 明示产品标准 | ### GB/T 29866—2013 ### FZ/T 73036—2010 |
|  | ### 抗静电性能 | ### 明示产品标准 | ### GB/T 12703.1—2021 ### GB/T 12703.2—2021 ### GB/T 12703.3—2009 ### GB/T 12703.4—2010 |
|  | ### 消臭性能 | ### 明示产品标准 | ### GB/T 33610.2—2017 ### GB/T 33610.3—2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 4744—2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》

GB/T 4745—2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》

GB/T 5296.4—2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

GB/T 18830—2009《纺织品 防紫外线性能的评定》

GB/T 20944.1—2007《纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂平皿扩散法》

GB/T 20944.2—2007《纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法》

GB/T 20944.3—2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》

GB/T 21655.1—2008《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法》

GB/T 21655.1—2023《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分：单项组合试验法》

GB/T 21655.2—2019《纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分：动态水分传递法》

GB/T 29862—2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 30127—2013《纺织品 远红外性能的检测和评价》

GB/T 30128—2013《纺织品 负离子发生量的检测和评价》

GB/T 35263—2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。