2026年北京市西城区童装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取样品数量见下表：

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验用样品数量 （件/条/套） | 备用样品数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 3 | 2 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维成分及含量 |  | GB/T 29862—2013 明示产品标准 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01159—2022 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 FZ/T 30003—2024 GB/T 16988—2013等 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 2912.1—2009 |
| 3 | pH值 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 7573—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 23344—2009 GB/T 17592—2024 |
| 10 | 耐唾液色牢度 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 18886—2019 |
| 11 | 重金属 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 30157—2013 |
| 12 | 耐皂洗色牢度 |  | 明示产品标准 | GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014 |
| 13 | 起球 |  | 明示产品标准 | GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 |
| 14 | 产品使用说明 |  | GB/T 5296.4—2012 明示产品标准 | GB/T 5296.4—2012 明示产品标准 |
| 15 | 异味 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB 18401—2010 条款6.7 |
| 16 | 耐光色牢度 |  | 明示产品标准 | GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 |
| 17 | 邻苯二甲酸酯 |  | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB/T 20388—2016 |
| 18 | 填充物的要求 | 生活用絮用纤维制品技术要求a | GB 31701—2015 GB 18383—2025 4.3.1、4.3.2、4.3.3 明示产品标准 | GB 18383—2025 5.1.1、5.1.6、5.2.1.2、附录A、附录B GB/T 43811—2024 罗拉法 GB/T 24252—2019 5.2.8 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 19 | 附件的要求 | 附件抗拉强力 | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB 31701—2015 |
|  |  | 附件锐利性 | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB 31701—2015 |
|  |  | 绳带 | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB 31701—2015 |
| 20 | 其他要求 | 金属针 | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB 31701—2015 |
|  |  | 耐久性标签的位置 | GB 31701—2015 明示产品标准 | GB 31701—2015 |
| 21 | 羽绒含绒量 |  | GB/T 14272—2011 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 |
| 22 | 绒子含量 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 23 | 羽绒绒丝+羽丝 |  | GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 24 | 羽绒充绒量 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 |
| 25 | 羽绒耗氧量 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 26 | 羽绒清洁度 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 27 | 羽绒蓬松度 |  | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 28 | 烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APnEO） |  | GB/T 14272—2021 明示产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 23322—2018 |
| 29 | 鸭毛（绒）含量 |  | GB/T 14272—2011 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2011 |
| 30 | 鹅毛（绒）含量 |  | GB/T 14272—2021 FZ/T 73053—2015 明示产品标准 | GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 GB/T 10288—2026 |
| 注：a.生活用絮用纤维制品技术要求4.3.3中纯绵羊毛制品、纯山羊绒制品、绵羊毛/山羊绒与其他纤维混合制品除外。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18383—2025《絮用纤维制品通用技术要求》

GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 5296.4—2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

GB/T 29862—2013《纺织品 纤维含量的标识》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。