2026年北京市西城区童鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取4双，2双为检验用样品，另2双为备用样品。

2 检验依据

表1 儿童皮鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 2880—2024 | QB/T 2673—2023 |
| 2 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880—2024 | QB/T 2882—2023 方法A |
| 3 | 断针 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 4 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单）第5.8、5.9条 |
| 5 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.2条 |
| 6 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.24.6.1条 GB 6675.2—2025 |
| 7 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 8 | 六价铬 | GB 30585—2024 | GB/T 22807—2019 GB/T 38402—2019 |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 QB/T 2880—2024 | GB/T 17592—2024 |
| 10 | 可分解致癌芳香胺染料（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 QB/T 2880—2024 | GB/T 19942—2019 |
| 11 | 甲醛（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 QB/T 2880—2024 | GB/T 2912.1—2009 |
| 12 | 甲醛（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 QB/T 2880—2024 | GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 |
| 13 | 重金属总量 | GB 30585—2024 | QB/T 4340—2012 |
| 14 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2024 | GB/T 32440.1—2023 |
| 15 | 富马酸二甲酯 | GB 30585—2024 | GB/T 26713—2025 |
| 16 | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 17 | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |
| 18 | 耐折性能 | QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.1—2017 |
| 19 | 耐磨性能 | QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.2—2017 |
| 20 | 剥离强度 | QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.3—2011 |
| 21 | 外底硬度 | QB/T 2880—2024 | GB/T 3903.4—2017 HG/T 2489—2007 |
| 22 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2880—2024 | GB/T 21396—2022 |
| 23 | 勾心 | QB/T 2880—2024 | GB/T 28011—2021 QB/T 4862—2015 |

表2 儿童旅游鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 4331—2021 | QB/T 2673—2023 |
| 2 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.3—2011 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.1—2017 |
| 4 | 帮面材料低温曲挠性能 | QB/T 4331—2021 | QB/T 2224—2012 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4331—2021 | QB/T 2882—2007 方法A |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.4—2017 |
| 7 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4331—2021 | GB/T 21396—2022 |
| 8 | 粘扣带抗疲劳性能 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.20—2008 GB/T 3903.21—2008 |
| 9 | 外底耐磨性能 | QB/T 4331—2021 | GB/T 3903.2—2017 |
| 10 | 断针 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 11 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.8、5.9条 GB 6675.2—2025 |
| 12 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.2条 GB 6675.2—2025 |
| 13 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第 5.24.6.1条 GB 6675.2—2025 |
| 14 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 15 | 六价铬 | GB 30585—2024 | GB/T 22807—2019 GB/T 38402—2019 |
| 16 | 可分解致癌芳香胺染料（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 | GB/T 17592—2024 |
| 17 | 可分解致癌芳香胺染料（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 | GB/T 19942—2019 |
| 18 | 甲醛（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 | GB/T 2912.1—2009 |
| 19 | 甲醛（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 | GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 |
| 20 | 重金属总量 | GB 30585—2024 | QB/T 4340—2012 |
| 21 | 富马酸二甲酯 | GB 30585—2024 | GB/T 26713—2025 |
| 22 | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 23 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2024 | GB/T 32440.1—2023 |
| 24 | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

表3 儿童皮凉鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 4546—2021 | QB/T 2673—2023 |
| 2 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 4546—2021 | QB/T 2882-2007 方法A |
| 3 | 耐折性能 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.1—2017 |
| 4 | 耐磨性能 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.2—2017 |
| 5 | 帮底剥离强度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.3—2011 |
| 6 | 外底硬度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 3903.4—2017 |
| 7 | 帮带拉出强度 | QB/T 4546—2021 | QB/T 4546—2021 |
| 8 | 帮带拔出力 | QB/T 4546—2021 | GB/T 38011—2019 |
| 9 | 纤维板曲挠指数 | QB/T 4546—2021 | QB/T 1472—2013 |
| 10 | 勾心 | QB/T 4546—2021 | GB/T 28011—2021 QB/T 4862—2015 |
| 11 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 4546—2021 | GB/T 21396—2008 |
| 12 | 断针 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 13 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.8、5.9条 GB 6675.2—2025 |
| 14 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第 5.2条 GB 6675.2—2025 |
| 15 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.24.6.1条 GB 6675.2—2025 |
| 16 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 17 | 六价铬 | GB 30585—2024 | GB/T 22807—2019 GB/T 38402—2019 |
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 | GB/T 17592—2024 |
| 19 | 可分解致癌芳香胺染料（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 | GB/T 19942—2019 |
| 20 | 甲醛（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 | GB/T 2912.1—2009 |
| 21 | 甲醛（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 | GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 |
| 22 | 重金属总量 | GB 30585—2024 | QB/T 4340—2012 |
| 23 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2024 | GB/T 32440.1—2023 |
| 24 | 富马酸二甲酯 | GB 30585—2024 | GB/T 26713—2025 |
| 25 | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 26 | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

表4 儿童布鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | QB/T 4329—2012 | QB/T 2673—2023 |
| 2 | 帮底剥离强度 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.3—2011 |
| 3 | 成鞋耐折性能 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.1—2008 |
| 4 | 外底耐磨性能 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.2—2008 |
| 5 | 衬里和内垫耐摩擦色牢度 | QB/T 4329—2012 | QB/T 2882—2007 方法A |
| 6 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 4329—2012 | GB/T 3903.4—2008 |
| 7 | 钢勾心 | QB/T 4329—2012 | GB 28011—2011 |
| 8 | 断针 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 9 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.8、5.9条 GB 6675.2—2025 |
| 10 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第 5.2条 GB 6675.2—2025 |
| 11 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.24.6.1条 GB 6675.2—2025 |
| 12 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 13 | 六价铬 | GB 30585—2024 | GB/T 22807—2019 GB/T 38402—2109 |
| 14 | 可分解致癌芳香胺染料（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 QB/T 4329—2012 | GB/T 17592—2011 GB/T 17592—2024 GB/T 17592—2006 |
| 15 | 可分解致癌芳香胺染料（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 QB/T 4329—2012 | GB/T 19942—2019 GB/T 19942—2005 |
| 16 | 甲醛含量（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 QB/T 4329—2012 | GB/T 2912.1—2009 |
| 17 | 甲醛含量（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 QB/T 4329—2012 | GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 GB/T 19941—2005 |
| 18 | 重金属总量 | GB 30585—2024 QB/T 4329—2012 | QB/T 4340—2012 |
| 19 | 富马酸二甲酯 | GB 30585—2024 | GB/T 26713—2025 |
| 20 | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 21 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2024 | GB/T 32440.1—2023 |
| 22 | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |

表5 布面童胶鞋

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断针 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 2 | 锐利边缘和锐利尖端 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.8、5.9条 GB 6675.2—2025 |
| 3 | 可拆卸小附件 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.2条 GB 6675.2—2025 |
| 4 | 小附件抗拉强力 | GB 30585—2024 | GB 6675.2—2014 （含第1号修改单） 第5.24.6.1条 GB 6675.2—2025 |
| 5 | 有效跟高 | GB 30585—2024 | GB 30585—2024 |
| 6 | 六价铬 | GB 30585—2024 | GB/T 22807—2019 GB/T 38402—2019 |
| 7 | 可分解有害芳香胺染料（纺织品、 人造革、合成革） | GB 30585—2024 | GB/T 17592—2024 |
| 8 | 可分解有害芳香胺染料（皮革和毛 皮） | GB 30585—2024 | GB/T 19942—2019 |
| 9 | 甲醛（纺织品、人造革、合成革） | GB 30585—2024 | GB/T 2912.1—2009 |
| 10 | 甲醛（皮革和毛皮） | GB 30585—2024 | GB/T 19941.1—2019 GB/T 19941.2—2019 |
| 11 | 重金属总量 | GB 30585—2024 | QB/T 4340—2012 |
| 12 | 富马酸二甲酯 | GB 30585—2024 | GB/T 26713—2025 |
| 13 | 含氯苯酚 | GB 30585—2024 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 22808—2021 |
| 14 | 邻苯二甲酸酯 | GB 30585—2024 | GB/T 32440.1—2023 |
| 15 | 短链氯化石蜡 | GB 30585—2024 | GB/T 40263—2021 GB/T 38405—2019 SN/T 3814—2014 |
| 16 | 拉伸强度、拉断伸长率 | GB/T 25036—2021 | GB/T 528—2009 |
| 17 | 耐磨性能 | GB/T 25036—2021 | GB/T 9867—2008 方法A |
| 18 | 硬度 | GB/T 25036—2021 | GB/T 39693.4—2025 HG/T 2489—2007 |
| 19 | 防滑性能 | GB/T 25036—2021 | HG/T 3780—2005 8.2.1 |
| 20 | 粘合强度 | GB/T 25036—2021 | HG/T 4805—2015 |
| 21 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 25036—2021 | QB/T 2882—2007 方法A |
| 22 | 标志 | GB/T 25036—2021 | HG/T 2403—2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 30585—2024 童鞋安全技术规范

GB/T 25036—2021布面童胶鞋

QB/T 2880—2024儿童皮鞋

QB/T 4329—2012布鞋

QB/T 4331—2021儿童旅游鞋

QB/T 4546—2021儿童皮凉鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。