
2026年北京市西城区油漆涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽取不少于3kg（L）的最小包装2份（若产品为双组分或多组分时，每组分按配比抽取样品2份），1份为检验用样品，1份为备用样品。
2 检验依据

2.1合成树脂乳液墙面涂料
2.1.1内墙涂料
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	 AUTONUM  \* Arabic 
	VOC含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023

GB/T 41953—2022

GB 30981.1—2025

GB/T 9754—2025
	

	2
	SVOC含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023 GB/T 41953—2022 GB/T 9754—2025 GB 30981.1—2025
	

	3
	甲醛含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 23993—2009
	

	4
	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]
	GB 30981.1—2025
	GB/T 23990—2009
	方法B

	5
	总铅（Pb）含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 30647—2014
	限色漆

	6
	总砷（As）含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 30647—2014
	

	7
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23991—2009
	限色漆

	8
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 31414—2015     GB 30981.1—2025
	

	9
	甲基异噻唑啉酮（MIT）含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 37363.1—2019
	

	10
	施工性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024
	

	11
	低温稳定性（3次循环）
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9268—2008

GB/T 9755—2024
	

	12
	低温成膜性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024 GB/T 1728—2020
	

	13
	耐碱性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9265—2009
GB/T 9755—2024

GB/T 1766—2008
	

	14
	对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的除外）
	GB/T 9755—2024
	GB/T 23981.1—2019 GB/T 9755—2024
	限面漆

	15
	耐洗刷性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024

GB/T 9266—2009
	


2.1.2外墙涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023

GB/T 41953—2022

GB 30981.1—2025

GB/T 9754—2025
	

	2
	VOCs含量
	DB11/ 1983—2022
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986—2009

GB 18582—2020
	

	3
	SVOC含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 6750—2007
GB/T 23986.2—2023

 GB/T 41953—2022 GB/T 9754—2025 GB 30981.1—2025
	

	4
	甲醛含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 23993—2009
	

	5
	苯系物总和含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 23990—2009
	方法B

	6
	总铅（Pb）含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 30647—2014
	限色漆

	7
	总砷（As）含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 30647—2014
	

	8
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23991—2009
	限色漆

	9
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 31414—2015     GB 30981.1—2025
	

	10
	甲基异噻唑啉酮（MIT）含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 37363.1—2019
	

	11
	施工性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024
	

	12
	低温稳定性（3次循环）
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9268—2008

GB/T 9755—2024
	

	13
	干燥时间（表干）
	GB/T 9755—2024
	GB/T 1728—2020
	

	14
	耐碱性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9265—2009

GB/T 9755—2024

GB/T 1766—2008
	

	15
	耐水性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 30648.2—2015

 GB/T 9755—2024

GB/T 1766—2008

GB/T 37356—2019
	

	16
	抗泛盐碱性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024
	限底漆

	17
	透水性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024
	限底漆

	18
	对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）
	GB/T 9755—2024
	GB/T 23981.1—2019

GB/T 9755—2024
	限面漆

	19
	耐洗刷性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9755—2024
	

	20
	涂层耐温变性（3次循环）
	GB/T 9755—2024
	JG/T 25—2017

GB/T 9755—2024

GB/T 37356—2019

GB/T 1766—2008
	

	21
	耐人工气候老化性
	GB/T 9755—2024
	GB/T 1865—2009

GB/T 1766—2008

GB/T 9755—2024
	

	22
	耐沾污性（白色和浅色）/%（含铝粉、珠光颜料的涂料除外）
	GB/T 9755—2024
	GB/T 9780—2013

GB/T 9755—2024
	


2.2木器涂料

2.2.1溶剂型聚氨酯木器涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 1725—2007 GB/T 34682—2017 GB/T 41953—2022

GB 23985—2009    

GB 30981.2—2025

GB/T 9754—2025
	

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	方法A

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	方法A

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23992—2009
	

	5
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 36488—2018
GB 30981.2—2025
	

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.2—2025
	限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料、 辅助材料

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 18446—2009
	

	8
	总重金属含量（铅、汞）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 30647—2014
	适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23991—2009
	限色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	10
	附着力
	GB/T 23997—2009
	GB/T 9286—1998
	

	11
	铅笔硬度（擦伤）
	GB/T 23997—2009
	GB/T 6739—2006
	限面漆

	12
	耐干热性
	GB/T 23997—2009
	GB/T 4893.3—2005

GB/T 23997—2009
	限面漆

	13
	耐水性
	GB/T 23997—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 23997—2009

GB/T 1766—2008
	限面漆

	14
	耐碱性
	GB/T 23997—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 23997—2009

GB/T 1766—2008
	限面漆

	15
	耐醇性
	GB/T 23997—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 23997—2009

GB/T 1766—2008
	限面漆

	16
	耐磨性
	GB/T 23997—2009
	GB/T 1768—2006
	限面漆

	17
	耐黄变性
	GB/T 23997—2009
	GB/T 23987—2009

GB/T 23997—2009
	限标称具有耐黄变等类似功能的面漆


2.2.2水性木器涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023 GB/T 41953—2022 GB 23985—2009    

GB 30981.2—2025 GB/T 1725—2007
	

	2
	苯系物总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	3
	甲醛含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23993—2009
	

	4
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.2—2025
	

	5
	SVOC 含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023 GB/T 41953—2022  

GB 30981.2—2025
	

	6
	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 31414—2015     GB 30981.2—2025
	

	7
	总重金属含量 （铅、汞）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 30647—2014
	适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	8
	可溶性元素含量 （铅、铬、镉、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23991—2009
	限色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	9
	干燥时间
	GB/T 23999—2009
	GB/T 1728—1979
	

	10
	附着力
	GB/T 23999—2009
	GB/T 9286—1998
	

	11
	打磨性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 23999—2009
	限底漆

	12
	抗粘连性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 23982—2009

GB/T 23999—2009
	限面漆

	13
	硬度（擦伤）
	GB/T 23999—2009
	GB/T 6739—2022
	限面漆

	14
	耐干热性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 4893.3—2005

GB/T 23999—2009
	限面漆

	15
	耐水性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 23999—2009

GB/T 1766—2008
	限面漆

	16
	耐碱性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 23999—2009

GB/T 1766—2008
	限面漆

	17
	耐醇性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 23999—2009

GB/T 1766—2008
	限面漆

	18
	耐磨性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 1768—2006

GB/T 23999—2009
	限地板用面漆

	19
	耐黄变性
	GB/T 23999—2009
	GB/T 23987—2009

GB/T 23999—2009
	限标称具有耐黄变等类似功能的面漆


2.2.3潮（湿）气固化聚氨酯涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007

GB/T 9754—2025
	

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23992—2009
	

	5
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 36488—2018
GB 30981.2—2025
	

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.2—2025
	

	7
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 18446—2009
	

	8
	总重金属含量（铅、汞）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 30647—2014
	适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	9
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23991—2009
	限色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	10
	铅笔硬度（擦伤）
	HG/T 2240—2012
	GB/T 6739—2006
	

	11
	划格试验
	HG/T 2240—2012
	GB/T 9286—1998
	

	12
	耐干热性
	HG/T 2240—2012
	GB/T 4893.3—2005
	限木器用涂料产品

	13
	耐磨性
	HG/T 2240—2012
	GB/T 1768—2006
	

	14
	耐水性
	HG/T 2240—2012
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

HG/T 2240—2012
	

	15
	耐醇性
	HG/T 2240—2012
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

HG/T 2240—2012
	限木器用涂料产品


2.2.4溶剂型硝基木器涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 6750—2007
	

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23992—2009
	

	5
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 36488—2018
GB 30981.2—2025
	

	6
	甲醇含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23986.2—2023
	

	7
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.2—2025
	

	8
	邻苯二甲酸酯总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 30646—2014
	

	9
	总重金属含量（铅、汞）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 30647—2014
	适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	10
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB 30981.2—2025

	GB/T 23991—2009
	限色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	11
	回粘性
	GB/T 23998—2009
	GB/T 1762—1980

GB/T 23998—2009
	限面漆

	12
	附着力
	GB/T 23998—2009
	GB/T 9286—2021
	

	13
	耐干热性
	GB/T 23998—2009
	GB/T 4893.3—2005

GB/T 23998—2009
	限面漆

	14
	耐水性
	GB/T 23998—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23998—2009
	限面漆

	15
	耐碱性
	GB/T 23998—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23998—2009
	限面漆


2.2.5溶剂型醇酸木器涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.2—2025
	GB 30981.2—2025
GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007
GB/T 6750—2007
	

	2
	苯含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	3
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23990—2009
	

	4
	卤代烃总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23992—2009
	

	5
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 36488—2018
GB 30981.2—2025
	

	6
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.2—2025
	

	7
	总重金属含量（铅、汞）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 30647—2014
	适用于色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	8
	可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）
	GB 30981.2—2025
	GB/T 23991—2009
	限色漆、粉末涂料、醇酸清漆

	9
	附着力
	GB/T 23995—2009
	GB/T 9286—2021
	

	10
	耐干热性
	GB/T 23995—2009
	GB/T 4893.3—2005

GB/T 23995—2009
	

	11
	耐水性
	GB/T 23995—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23995—2009
	

	12
	耐碱性
	GB/T 23995—2009
	GB/T 4893.1—2005

GB/T 1766—2008

GB/T 23995—2009
	


2.3地坪涂料

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法
	备注

	1
	VOC含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023

GB/T 41953—2022

GB/T 23985—2009

GB/T 1725—2007

GB/T 34682—2017  GB 30981.1—2025
	

	2
	VOCs含量
	DB11/ 1983—2022
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986—2009

GB 18582—2020

GB/T 34682—2017
	限水性地坪涂料和无溶剂型地坪涂料

	3
	SVOC含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 6750—2007

GB/T 23986.2—2023

GB/T 41953—2022

GB 30981.1—2025
	限水性

	4
	甲醛含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23993—2009

GB 18583—2008
	

	5
	乙二醇醚及醚酯总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.1—2025
	

	6
	苯系物总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23990—2009
	方法B，限水性

	7
	苯含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23990—2009
	方法A，限溶剂型、无溶剂型

	8
	甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23990—2009
	方法A，限溶剂型、无溶剂型

	9
	卤代烃总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23992—2009
	限溶剂型、无溶剂型

	10
	多环芳烃总和含量（限萘、蒽）
	GB 30981.1—2025 
	GB 36488—2018

GB 30981.1—2025
	限溶剂型、无溶剂型

	11
	邻苯二甲酸酯总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 30646—2014
	限溶剂型、无溶剂型

	12
	游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 18446—2009
	限以异氰酸酯作为固化剂的聚氨酯涂料

	13
	游离4-4’二氨基二苯甲烷（MDA）含量
	GB 30981.1—2025 
	GB/T 23986.2—2023

GB 30981.1—2025
	限环氧涂料用胺类固化剂

	14
	总铅（Pb）含量
	GB 30981.1—2025
	GB/T 30647—2014
	限色漆

	15
	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）
	GB 30981.1—2025
	GB/T 23991—2009
	限色漆

	16
	总挥发性有机化合物（TVOC）释放量
	GB/T 22374—2018
	JG/T 481—2015
	

	17
	甲醛释放量
	GB/T 22374—2018
	JG/T 481—2015
	

	18
	干燥时间
	GB/T 22374—2018
	GB/T 1728—1979
	

	19
	耐碱性
	GB/T 22374—2018
	GB/T 9274—1988

GB/T 22374—2018
	限底涂、中涂

	20
	拉伸粘结强度
	GB/T 22374—2018
	GB/T 22374—2018
	标准条件限底涂、面涂，浸水后限面涂

	21
	硬度
	GB/T 22374—2018
	GB/T 6739—2022

GB/T 2411—2008
	铅笔硬度限水性、溶剂型面涂，邵氏硬度限无溶剂型面涂

	22
	耐磨性
	GB/T 22374—2018
	GB/T 1768—2006

GB/T 22374—2018
	限面涂

	23
	抗压强度
	GB/T 22374—2018
	GB/T 2567—2008

GB/T 22374—2018
	限无溶剂型中涂、面涂

	24
	耐冲击性
	GB/T 22374—2018
	GB/T 22374—2018
	限面涂

	25
	防滑性（干摩擦系数）
	GB/T 22374—2018
	GB/T 4100—2015
	限面涂

	26
	耐水性
	GB/T 22374—2018
	GB/T 9274—1988

GB/T 22374—2018
	限面涂

	27
	耐化学性（耐碱性、耐酸性、耐油性）
	GB/T 22374—2018
	GB/T 9274—1988

GB/T 22374—2018
	限面涂


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 30981.1—2025 涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料
GB 30981.2—2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料

GB/T 9755—2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 22374—2018 地坪涂装材料

GB/T 23997—2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

GB/T 23999—2009 室内装饰装修用水性木器涂料
HG/T 2240—2012 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）
GB/T 23998—2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
GB/T 23995—2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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