
2026年北京市西城区密封用填料及胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。

对于建筑及室内装饰装修用胶粘剂和其他密封用填料及胶粘剂：当独立包装产品质量≤1kg时，单组分产品抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取多组独立包装，分成2份，且每份不少于1kg，一份为检验样品，一份为备用样品；当独立包装产品质量＞1kg时，单组分产品抽取2个独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品；多组分产品按照配比抽取2组独立包装，一份为检验样品，一份为备用样品。
对于建筑及室内装饰装修用密封胶：单组分支装产品抽取8支，其中4支为检验用样品，4支为备用样品。双组份桶装产品抽取最小包装不小于2kg的主剂及最小包装不小于0.5kg的固化剂各2份，1份为检验样品，1份为备用样品。
2 检验依据

建筑及室内装饰装修用胶粘剂和密封胶检测2.1、2.2，其他密封用填料及胶粘剂检测2.2。

2.1物理性能

2.1.1建筑及室内装饰装修用胶粘剂

2.1.1.1聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	压缩剪切强度（干强度）
	HG/T 2727—2010
	HG/T 2727—2010

	2
	压缩剪切强度（湿强度）
	HG/T 2727—2010
	HG/T 2727—2010


2.1.1.2壁纸胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	不挥发物
	JC/T 548—2016
	JC/T 548—2016

GB/T 2793—2026

GB/T 2793—1995


2.1.1.3溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	剪切强度（48h）
	HG/T 3738—2004
	HG/T 3738—2004

	2
	剥离强度（48h）
	HG/T 3738—2004
	HG/T 3738—2004


2.1.1.4木工用氯丁橡胶胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸剪切强度
	LY/T 1206—2008
	LY/T 1206—2008


2.1.1.5溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	剪切强度
	HG/T 2814—2009
	HG/T 2814—2009

GB/T 7124—2008


2.1.1.6 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	粘结强度
	JC/T 438—2019
	JC/T 438—2019


2.1.1.7 混凝土界面处理剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸粘结强度（未处理）
	JC/T 907—2018
	JC/T 907—2018


2.1.1.8 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	90°剥离强度（标准状态）
	JC/T 550—2019
	JC/T 550—2019

	2
	剪切强度（标准状态）
	JC/T 550—2019
	JC/T 550—2019


2.1.1.9 室内墙面轻质装饰板用免钉胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸剪切强度

（标准试验条件24h）
	JC/T 2186—2013
	JC/T 2186—2013

GB/T 7124—2008

	2
	拉伸剪切强度

（标准试验条件168h）
	JC/T 2186—2013
	JC/T 2186—2013

GB/T 7124—2008


2.1.1.10 非结构承载用石材胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	压剪粘结强度

（石材-石材，标准条件）
	JC/T 989—2016
	JC/T 989—2016

	2
	压剪粘结强度

（石材-石材，高温处理）
	JC/T 989—2016
	JC/T 989—2016

	3
	压剪粘结强度

（石材-不锈钢，标准条件）
	JC/T 989—2016
	JC/T 989—2016


2.1.1.11 陶瓷砖胶粘剂
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017
	JC/T 547—2017

	2
	浸水后拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017
	JC/T 547—2017

	3
	热老化后拉伸粘结强度
	JC/T 547—2017
	JC/T 547—2017

	4
	剪切粘结强度
	JC/T 547—2017
	JC/T 547—2017

	5
	热老化后剪切粘结强度
	JC/T 547—2017
	JC/T 547—2017

	6
	浸水后的剪切粘结强度
	JC/T 547—2017
	JC/T 547—2017

	注：1. C型陶瓷砖胶粘剂检测拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度和热老化后拉伸粘结强度项目；
2. D型陶瓷砖胶粘剂检测剪切粘结强度和热老化后剪切粘结强度项目；

3. R型陶瓷砖胶粘剂检测剪切粘结强度和浸水后剪切粘结强度项目。


2.1.2建筑及室内装饰装修用密封胶

2.1.2.1建筑用硅酮结构密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	GB 16776—2025
	GB/T 13477.6—2002

GB 16776—2025

	2
	表干时间
	GB 16776—2025
	GB/T 13477.5—2002

GB 16776—2025

	3
	邵氏硬度
	GB 16776—2025
	GB/T 531.1—2008

GB 16776—2025

	4
	拉伸粘结性
	拉伸粘结强度
	23℃
	GB 16776—2025
	GB/T 13477.8—2017

GB/T 37126—2018

GB 16776—2025

	
	
	伸长率10%时的拉伸模量
	
	
	

	
	
	最大拉伸强度时伸长率
	
	
	

	
	
	拉伸粘结强度
	90℃
	
	

	
	
	
	-30℃
	
	

	
	
	粘结破坏面积
	90℃
	
	

	
	
	
	-30℃
	
	

	5
	剪切性能
	剪切强度
	GB 16776—2025
	GB 16776—2025

	
	
	粘结破坏面积
	
	

	6
	热老化
	GB 16776—2025
	GB 16776—2025

	7
	定伸粘结性
	GB 16776—2025
	GB/T 13477.10—2017

GB/T 22083—2008

	8
	烷烃增塑剂
	GB 16776—2025
	GB/T 31851—2015

	注：1.C类产品不测拉伸粘结性（23℃伸长率10%时的拉伸模量）、定伸粘结性项目；
2.S类产品不测拉伸粘结性（23℃最大拉伸强度时伸长率）项目。


2.1.2.2 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	GB/T 14683—2017
	GB/T 14683—2017

GB/T 13477.6—2002

	2
	表干时间
	GB/T 14683—2017
	GB/T 14683—2017

GB/T 13477.5—2002

	3
	弹性恢复率
	GB/T 14683—2017
	GB/T 14683—2017

GB/T 13477.17—2017

	4
	拉伸模量
	GB/T 14683—2017
	GB/T 14683—2017

GB/T 13477.8—2017

	5
	浸水后定伸粘结性
	GB/T 14683—2017
	GB/T 14683—2017

GB/T 22083— 2008

GB/T 13477.11—2017

	6
	烷烃增塑剂
	GB/T 14683—2017
	GB/T 31851—2015

	注：1.表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验； 
    2.MS 20LM-R类产品不测弹性恢复率项目；

    3.烷烃增塑剂项目仅适用于SR Gw类产品。


2.1.2.3 石材用建筑密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	GB/T 23261—2009
	GB/T 13477.6—2002

GB/T 23261—2009

	2
	表干时间
	GB/T 23261—2009
	GB/T 13477.5—2002
GB/T 23261—2009

	3
	弹性恢复率
	GB/T 23261—2009
	GB/T 13477.17—2002

GB/T 23261—2009

	4
	拉伸模量
	GB/T 23261—2009
	GB/T 13477.8—2002

GB/T 23261—2009

	5
	浸水后定伸粘结性
	GB/T 23261—2009
	GB/T 13477.11—2002

GB/T 22083—2008

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.4 中空玻璃用弹性密封胶
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	GB/T 29755—2013
	GB/T 13477.6—2002

GB/T 29755—2013

	2
	表干时间
	GB/T 29755—2013
	GB/T 13477.5—2002
GB/T 29755—2013

	3
	硬度
	GB/T 29755—2013
	GB/T 29755—2013

GB/T 39693.4—2025

	4
	弹性恢复率
	GB/T 29755—2013
	GB/T 13477.17—2002

	5
	拉伸粘结性
	GB/T 29755—2013
	GB/T 13477.8—2017
GB/T 29755—2013

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.5 建筑窗用弹性密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	JC/T 485—2007
	GB/T 13477.6—2002

JC/T 485—2007

	2
	表干时间
	JC/T 485—2007
	GB/T 13477.5—2002 

	3
	拉伸粘结性能
	JC/T 485—2007
	GB/T 13477.8—2002
JC/T 485—2007

	4
	低温柔性
	JC/T 485—2007
	GB/T 13477.7—2002

JC/T 485—2007

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.6 混凝土接缝用建筑密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	流动性
	JC/T 881—2017
	GB/T 13477.6—2002

JC/T 881—2017

	2
	表干时间
	JC/T 881—2017
	GB/T 13477.5—2002 

JC/T 881—2017

	3
	弹性恢复率
	JC/T 881—2017
	GB/T 13477.17—2017

JC/T 881—2017

	4
	拉伸模量
	JC/T 881—2017
	GB/T 13477.8—2017

JC/T 881—2017

	5
	浸水后定伸粘结性
	JC/T 881—2017
	GB/T 13477.11—2017

GB/T 22083—2008

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.7 建筑用防霉密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	JC/T 885—2016
	JC/T 885—2016

GB/T 13477.6—2002

	2
	表干时间
	JC/T 885—2016
	GB/T 13477.5—2002

	3
	弹性恢复率
	JC/T 885—2016
	GB/T 13477.17—2017

JC/T 885—2016

	4
	拉伸模量
	JC/T 885—2016
	GB/T 13477.8—2017
JC/T 885—2016

	5
	浸水后定伸粘结性
	JC/T 885—2016
	GB/T 13477.11—2017
JC/T 885—2016

GB/T 22083—2008

	6
	防霉等级
	JC/T 885—2016
	GB/T 1741—2020

JC/T 885—2016

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.8 聚氨酯建筑密封胶
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	表干时间
	JC/T 482—2022
	GB/T 13477.5—2002 

JC/T 482—2022

	2
	拉伸模量
	JC/T 482—2022
	GB/T 13477.8—2017

JC/T 482—2022

	3
	弹性恢复率
	JC/T 482—2022
	GB/T 13477.17—2017

JC/T 482—2022

	4
	浸水后定伸粘结性
	JC/T 482—2022
	GB/T 13477.11—2017

GB/T 22083—2008

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.9聚硫建筑密封胶
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	表干时间
	JC/T 483—2022
	GB/T 13477.5—2002 

JC/T 483—2022

	2
	拉伸模量
	JC/T 483—2022
	GB/T 13477.8—2017

JC/T 483—2022

	3
	弹性恢复率
	JC/T 483—2022
	GB/T 13477.17—2017

JC/T 483—2022

	4
	浸水后定伸粘结性
	JC/T 483—2022
	GB/T 13477.11—2017

GB/T 22083—2008

	5
	低温柔性（-40℃）
	JC/T 483—2022
	GB/T 13477.7—2002

 JC/T 483—2022

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.1.2.10 丙烯酸酯建筑密封胶

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	下垂度
	JC/T 484—2006
	GB/T 13477.6—2002

JC/T 484—2006

	2
	表干时间
	JC/T 484—2006
	GB/T 13477.5—2002

	3
	弹性恢复率
	JC/T 484—2006
	GB/T 13477.17—2002

JC/T 484—2006

	4
	浸水后定伸粘结性
	JC/T 484—2006
	GB/T 13477.11—2002

JC/T 484—2006

	5
	浸水后断裂伸长率
	JC/T 484—2006
	GB/T 13477.9—2002

JC/T 484—2006

	6
	低温柔性
	JC/T 484—2006
	GB/T 13477.7—2002

JC/T 484—2006

	注：表干时间项目依据GB/T 13477.5—2002中A法进行试验。


2.2 有害物质

2.2.1 溶剂型胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 33372—2020
	GB 33372—2020

	2
	VOCs含量
	DB11/1983—2022
	GB 33372—2020

	3
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

GB 30982—2014
	GB 18583—2008

	4
	游离甲醛
	GB 18583—2008
	GB 18583—2008

	5
	苯
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

GB 33372—2020
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

	6
	甲苯+二甲苯
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

GB 33372—2020
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

	7
	甲苯二异氰酸酯
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

GB 33372—2020
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

	8
	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯
	GB 18583—2008
	GB 18583—2008

	9
	卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）
	GB 33372—2020 

GB 30982—2014


	GB 30982—2014

	注：1.鞋和箱包领域丙烯酸类不测、特殊领域苯乙烯—丁二烯—苯乙烯嵌段共聚物橡胶类、丙烯酸类不测VOC含量项目；
2.游离甲醛项目适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂；
3.甲苯二异氰酸酯项目适用于聚氨酯类胶粘剂；
4.聚氨酯类胶粘剂不测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯项目；
5.聚氨酯类胶粘剂不测卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。


2.2.2水基型胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 33372—2020
	GB 33372—2020

	2
	VOCs含量
	DB11/1983—2022
	GB 33372—2020

	3
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

GB 30982—2014
	GB 18583—2008

	4
	苯
	GB 18583—2008

GB 33372—2020
	GB 18583—2008 

GB 30982—2014

	5
	甲苯+二甲苯
	GB 18583—2008

GB 33372—2020
	GB 18583—2008 

GB 30982—2014

	6
	游离甲醛
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

GB 33372—2020
	GB 18583—2008

GB 30982—2014

	注：1.鞋和箱包领域、木工与家具领域、交通运输领域、装配领域、包装领域的聚乙烯醇类不测VOC含量项目；
2.聚氨酯类胶粘剂不测游离甲醛项目。


2.2.3本体型胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	VOC含量
	GB 33372—2020
	GB 33372—2020

HG/T 2492—2018

	2
	VOCs含量
	DB11/1983-2022
	GB 33372—2020

	3
	总挥发性有机物
	GB 18583—2008

GB 30982—2014
	GB 18583—2008

	4
	甲苯二异氰酸酯
	GB 33372—2020
	GB 30982—2014

	5
	苯
	GB 33372—2020
	GB 30982—2014

	6
	甲苯
	GB 33372—2020
	GB 30982—2014

	7
	甲苯+二甲苯
	GB 33372—2020
	GB 30982—2014

	注：1.建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类；鞋和箱包领域的有机硅类、聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类；卫材、服装与纤维加工领域、纸加工及书本装订领域的有机硅类、聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类、α—氰基丙烯酸类；包装领域的聚硫类、丙烯酸酯类、环氧树脂类、α—氰基丙烯酸类不测VOC含量项目；
2.甲苯二异氰酸酯项目适用于聚氨酯类胶粘剂；
3.苯项目适用于聚氨酯类、环氧类胶粘剂；
4.甲苯项目适用于聚氨酯类胶粘剂；
5.甲苯+二甲苯项目适用于环氧类胶粘剂。


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14683—2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 16776—2025 建筑用硅酮结构密封胶

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量
GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量
GB/T 23261—2009 石材用建筑密封胶
GB/T 29755—2013 中空玻璃用弹性密封胶

HG/T 2727—2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂
HG/T 2814—2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂
HG/T 3738—2004 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

JC/T 438—2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
JC/T 482—2022 聚氨酯建筑密封胶

JC/T 483—2022 聚硫建筑密封胶

JC/T 484—2006 丙烯酸酯建筑密封胶

JC/T 485—2007 建筑窗用弹性密封胶
JC/T 547—2017
陶瓷砖胶粘剂

JC/T 548—2016 壁纸胶粘剂

JC/T 550—2019 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂

JC/T 907—2018 混凝土界面处理剂

JC/T 881—2017 混凝土接缝用建筑密封胶

JC/T 885—2016 建筑用防霉密封胶

JC/T 989—2016 非结构承载用石材胶粘剂

JC/T 2186—2013 室内墙面轻质装饰板用免钉胶

LY/T 1206—2008 木工用氯丁橡胶胶粘剂
DB11/ 1983—2022 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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